OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowywania na zimno z dostawą wraz z rozładunkiem na teren Obwodu Drogowego nr 1 w Olsztynku (25 ton) Obwodu Drogowego nr 2 w Barczewie (30 ton) oraz Obwodu Drogowego nr 3 w Dobrym Mieście (15 ton)

1.2) Rodzaj zamówienia: dostawa.

1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowywania na zimno z dostawą wraz z rozładunkiem na teren Obwodu Drogowego nr 1 w Olsztynku (25 ton) Obwodu Drogowego nr 2 w Barczewie (30 ton) oraz Obwodu Drogowego nr 3 w Dobrym Mieście (15 ton)

# Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowywania na zimno:

| Właściwości | Opis techniczny |
| --- | --- |
| Maksymalny wymiar ziarna | Do 8 mm |
| Rodzaj kruszywa | Kruszywo grube 2/8 |
| Lepiszcze | Asfalt upłynniony 70/100 z dodatkiem środka adhezyjnego i modyfikatora |
| Temperatura otoczenia w jakiej można stosować wyrób budowlany | Od -20oC do +40oC |
| Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego pozostałego po odparowaniu części lotnych | do 5,5 % |
| Zawartość wolnej przestrzeni | ≤25 %1 |
| Penetracja | ≤2,0 mm1 |
| Przyczepność lepiszcza | ≥80%2 |

# próbka zagęszczona 2x50 uderzeń w ubijaku Marshalla, bez wyjmowania próbki z formy, temperatura zagęszczenia od 20oC do 25oC.

# wielkość próbki około 50 g badanie wykonuje się na gotowym wyrobie.

# Oferent przedłoży wraz z ofertą krajową ocenę techniczną wyrobu budowlanego wydaną przez odpowiednią instytucję.

Realizacja dostaw będzie realizowana sukcesywnie na zlecenie Zamawiającego złożone w formie pisemnej przesłane faksem lub drogą elektroniczną. Minimalna ilość jednorazowego zamówienia nie będzie mniejsza niż 20 Mg przy czym zakłada się, że całkowita dostawa podzielona będzie na 3 transporty, tj. dwie dostawy po 25 ton i jedna dostawa 20 ton – jeden z transportów podzielony będzie na dostawę do Obwodu Drogowego nr 2 w Barczewie oraz Obwodu Drogowego nr 3 w Dobrym Mieście.

Czas realizacji do 7 dni od dnia złożenia w formie pisemnej przesłanego faksem lub drogą elektroniczną zamówienia.

Umowa na dostawy materiałów wykorzystana zostanie w 100 %.